９.【第 9 節 防 水】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.アスファルト防水及びシーリングに適用する。

ロ.シーリングの補足材は、バックアップ材等を含む。

(２)細目工種

表 RA - 9 - 1 【市】 屋根保護防水密着工法 (１㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ－１ | | Ａ－２ | | 備 考 |
| 平 面 | 立上り  立下り面 | 平 面 | 立上り  立下り面 |
| アスファルトプライマー |  | ㎏ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| アスファルト | 3種 | ㎏ | 6.0 | 6.93 | 5.0 | 5.93 |  |
| ゴムアスファルト系シール材 |  | L | ― | 0.25 | ― | 0.25 |  |
| アスファルトルーフィング | 1500 | ㎡ | 2.28 | 2.28 | 1.14 | 1.14 |  |
| 網状アスファルトルーフィング |  | ㎡ | ― | 0.26 | ― | 0.26 |  |
| ストレッチルーフィング | 1000 | ㎡ | 2.28 | 3.14 | 2.28 | 3.14 |  |
| ポリエチレンフィルム | 厚0.15㎜ | ㎡ | 1.1 | ― | 1.1 | ― |  |
| 燃料 | 重油 | L | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 |  |
| 防水工 |  | 人 | 0.081 | 0.13 | 0.066 | 0.11 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.026 | 0.041 | 0.021 | 0.035 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、アスファルトプライマー、アスファルト、ゴムアスファルト系シール材、アスファル

トルーフィング、網状アスファルトルーフィング、ストレッチルーフィング、ポリエチレンフィルム、燃料、防

水工、普通作業員とする。

- RA 34 -