１０.【第 10 節 石 】

１ 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２ 参考歩掛り (１)適用条件及び留意事項

イ.石張り(床及び壁)、テラゾブロック張り(床、壁及び幅木)に適用する。

ロ.セメントモルタルの調合及び目地幅は次表による。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料  施工箇所 | セメント | 砂 | 備 考 |
| 目地モルタル | 1 | 0.5 | 目地幅を考慮して砂の粒径を定める。 |
| 裏込めモルタル | 1 | 3 |  |
| 敷きモルタル | 1 | 4 |  |
| 張付用ペースト | 1 | 0 |  |

※目地幅は特記による。

特記がなければ、壁は外壁湿式工法および内壁空積工法で6mm以上、床は屋外で4mm以上、屋内で3～6mmとする。

(２)細目工種

表 RA -10- 1 【設】【専】

外壁湿式工法 (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 | 称 | 摘 | 要 | 単位 | 壁(花こう岩) | | 備 考 |
| ひき石厚30  600×800mm | 割石厚70  600×800mm |
| 石 |  | 材 |  |  | ㎡ | 1.0 | 1.0 |  |
| セ | メ | ント |  |  | kg | 26.2 | 36.5 |  |
|  | 砂 |  |  |  | ｍ3 | 0.063 | 0.088 |  |
| 鉄 |  | 筋 | Ｄ10 |  | kg | 3.3 | 3.3 |  |
| 引 | き | 金物 | ステンレス製 | | kg | 0.04 | 0.09 |  |
|  |  |  | 石厚40未満 | 3.2mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 40以上 | 4.0mm |  |  |  |  |
| 石 |  | 工 |  |  | 人 | 0.35 | 0.4 |  |
| 普 | 通作 | 業員 |  |  | 人 | 0.32 | 0.36 |  |
| そ | の | 他 |  |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。

- RA 39 -