表 RA -10- 2 【設】【専】

内壁空積工法 (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | | 摘 要 | 単位 | 壁(大理石) | 備 考 |
| 厚20  900×900mm |
| 石 | 材 |  | ㎡ | 1.0 |  |
| セ | メント |  | kg | 5.0 |  |
|  | 砂 |  | ｍ3 | 0.012 | 白色系の大理石の場合は、寒水石粒とする |
| 鉄 | 筋 | Ｄ10 | kg | 2.2 |  |
| 引 | き金物 | ステンレス製3.2mm | kg | 0.02 |  |
| 発泡スチロール | | 厚50㎜ | ㎡ | 0.08 |  |
| 石 | 工 |  | 人 | 0.33 |  |
| 普 | 通作業員 |  | 人 | 0.3 |  |
| そ | の他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。

表 RA -10- 3 【設】【専】

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床の石張り | |  |  |  | (1㎡当たり) | |
|  |  |  | 床(花こう岩) | | 床(大理石) |  |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | ひき石厚30 | 割石厚100 | 石厚20 | 備 考 |
|  |  |  | 600×600mm | 900×450mm | 500×500mm |  |
| 石 材 |  | ㎡ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| セ メ ン ト |  | kg | 15.5 | 20.0 | 15.4 |  |
| 砂 |  | ｍ3 | 0.039 | 0.08 | 0.039 |  |
| 石 工 |  | 人 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |  |
| 普 通 作 業 員 |  | 人 | 0.23 | 0.27 | 0.23 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。

- RA 40 -