表 RA -15- 6 【市】

壁モルタル塗り(モルタル仕上げ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 外壁 | | 内壁 | | 備 | 考 |
| はけ引き | 金ごて | はけ引き | 金ごて |
| セメント |  | kg | 13.0 | 13.0 | 10.3 | 10.3 |  |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.024 |  |  |
| 混 和 材 | 消石灰 | kg | ─ | ─ | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.11 | 0.13 | 0.095 | 0.115 |  |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.038 | 0.038 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

(注)1. 内壁の下塗りに、下塗り用軽量モルタルを使用する場合は、適用しない。

2.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA -15- 7 【市】【専】

壁モルタル塗り(下地モルタル) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 適 要 | 単位 | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 | | 外装タイル下地 | | 内装タイル下地 | | 備 考 |
| 外壁 | 内壁 | 外壁 | 内壁 | 改良積上張り | 接着張り |
| セメント |  | kg | 10.9 | 8.5 | 9.5 | 6.9 | 3.4 | 6.4 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.026 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.007 | 0.014 |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.032 | 0.024 | 0.027 | 0.02 | 0.009 | 0.018 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1. 内装タイル接着張り下地モルタルは、金ごて仕上げとし、他の下地モルタルは、木ごて仕上げとする。

2.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

3. 改良積上げ張りの表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

表 RA -15- 8 【市】

外部役物モルタル塗り (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | パラペット  糸幅=500mm | 笠木  糸幅=340mm | 水切  糸幅=170mm | 窓台  糸幅=150mm | 備 考 |
| セメント |  | kg | 6.5 | 4.4 | 2.2 | 2.0 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

- RA 51 -