表 RA -17- 8 【市】

【標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り(ＳＯＰ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 木部 | | 鉄鋼面 | | 備 考 |
| Ａ 種 | Ｂ 種 | Ａ 種 | Ｂ 種 |
| 木部下塗り用調合ペイント | JASS 18 M-304 | kg | 0.18 | 0.09 | ― | ― | 合成樹脂 |
| 合成樹脂調合ペイント | JIS K 5516 1種 | kg | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.17 |  |
| 合成樹脂エマルションパテ | JIS K 5669(耐水形) | kg | ― | 0.03 | ― | ― |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | ― | 0.07 | ― | ― |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | ― | ― | 0.07 | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.073 | 0.059 | 0.056 | 0.038 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、塗装

工とする。

表 RA- 17- 9 【市】【専】

【標仕仕様】合成樹脂エマルションペイント塗り(ＥＰ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | | Ｂ 種 | | 備 考 |
| 一 般 | 見上げ面 | 一 般 | 見上げ面 |
| 合成樹脂エマルションペイント | JIS K 5663 1種 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |
| 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K 5663 | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.07 | ― | ― | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.054 | 0.06 | 0.04 | 0.046 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、合成樹脂エマルションペイント、合成樹脂エマルションシーラー、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 10 【市】【専】

【標仕仕様】つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | | Ｂ 種 | | 備 考 |
| 一 般 | 見上げ面 | 一 般 | 見上げ面 |
| つや有合成樹脂  エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |
| 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K 5663 | kg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.25 | ― | ― | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.058 | 0.06 | 0.04 | 0.046 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.｢その他｣の率対象は、つや有り合成樹脂エマルションペイント、合成樹脂エマルションシーラー、研磨紙、塗装工とす

る。

- RA 62 -