【改修標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り(ＳＯＰ) (1㎡当たり)

【改修標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り(ＳＯＰ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 木 部 | | | | |
| Ｂ 種  (塗替え面) | Ｃ 種  (塗替え面) | Ａ 種  (新規面) | Ｂ 種  (新規面) | 備 考 |
| 木部下塗り用調合ペイント | JASS 18 M-304 | kg | 0.09 | ― | 0.18 | 0.09 | 合成樹脂 |
| 合成樹脂調合ペイント | JIS K 5516 | kg | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.17 |  |
| 合成樹脂エマルションパテ | JIS K5669(耐水形) | kg | 0.03 | ― | ― | 0.03 |  |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.07 | ― | ― | 0.07 |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.059 | 0.021 | 0.073 | 0.059 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 32 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルションパテ、研磨紙、塗

装工とする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 鉄鋼面 | | | | | |
| Ａ 種  (塗替え面) | Ｂ 種  (塗替え面) | Ｃ 種  (塗替え面) | Ａ 種  (新規面) | Ｂ 種  (新規面) | 備考 |
| 合成樹脂調合ペイント | JIS K 5516 | kg | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.26 | 0.17 |  |
| 不飽和ポリエステルパテ | JASS 18 M-110 | kg | 0.08 | 0.08 | ― | ― | ― |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.13 | ― | ― | 0.07 | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.063 | 0.042 | 0.021 | 0.056 | 0.038 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 33 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、合成樹脂調合ペイント、不飽和ポリエステルパテ、研磨紙、塗装工とする。

- RA 71 -