【改修標仕仕様】鉄鋼面つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

【改修標仕仕様】アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(ＮＡＤ) (1㎡当たり)

【改修標仕仕様】クリヤラッカー塗り(ＣＬ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | Ｃ 種 | 備 考 |
| つや有合成樹脂 エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.25 | ― | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.048 | 0.029 | 0.029 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 37 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルションペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 38 【市】

【改修標仕仕様】亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＥＰ－Ｇ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | 備 考 |
| つや有合成樹脂 エマルションペイント | JIS K 5660 | kg | 0.2 | 0.2 |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.029 | 0.029 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルションペイント、塗装工とする。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | 備 考 |
| アクリル樹脂系非水分散形塗料 | JIS K 5670 | kg | 0.3 | 0.2 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.07 | ― |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.044 | 0.029 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 39 【市】

(注)1.「その他」の率対象は、アクリル樹脂系非水分散形塗料、研磨紙、塗装工とする。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ 種 | Ｂ 種 | 備 考 |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.1 | 0.1 | ウッドシーラー |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.1 | 0.1 | サンジングシーラー |
|  | JIS K 5531 |  |  |  |  |
| ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽﾗｯｶｰ |  | kg | 0.2 | 0.1 |  |
|  | (木材用ｸﾘﾔﾗｯｶｰ) |  |  |  |  |
| 目止め剤 | ｸﾘﾔﾗｯｶ-塗り用 | kg | 0.2 | ― |  |
| 研磨紙 | P220～240 | 枚 | 0.13 | 0.13 |  |
| 研磨紙 | P240～320 | 枚 | 0.25 | ― |  |
| 塗装工 |  | 人 | 0.12 | 0.067 |  |
| その他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

表 RA -17- 40 【市】【専】

(注)1.「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ニトロセルロースラッカー、目止め剤、研磨紙、塗装工とする。

2. 着色工程は含まない。

- RA 73 -