表 RA -17- 41 【市】

【改修標仕仕様】ラッカーエナメル塗り(ＬＥ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ種 | Ｂ種 | 備 考 |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.1 | 0.1 | ウッドシーラー |
| ラッカー系下地塗料 | JIS K 5535 | kg | 0.28 | 0.28 | ラッカーサーフェーサー |
| ニトロセルロースラッカー | JIS K 5531 | kg | 0.24 | 0.16 | ラッカーエナメル |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.13 | 0.13 |  |
| 研 磨 紙 | P320～400 | 枚 | 0.5 | 0.5 |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.138 | 0.117 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.表は、公共建築改修工事標準仕様書平成28年版の仕様とする。

2.「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、ニトロセルロースラッカー、研磨紙、塗装工とす

る。

【改修標仕仕様】オイルステイン塗り(ＯＳ) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| オイルステイン |  | kg | 0.06 |  |
| 塗装工 |  | 人 | 0.052 |  |
| その他 |  | 式 | 1 |  |

表 RA -17- 42 【専】

(注)1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

2. 下地調整を含む。

3.「その他」の率対象は、オイルステイン、塗装工とする。

【改修標仕仕様】合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(ＳＯＰ)(糸幅:300mm以下) (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | | 摘 要 | 単位 | Ｂ 種  (新規面) | Ｂ 種  (塗替え面) | Ｃ 種  (塗替え面) | 備 | 考 |
| 木部下塗り用調合ペイント | | JASS 18 M-304 | kg | 0.01 | 0.009 | ― | 合成樹脂 |  |
| 合成樹脂調合ペイント | | JIS K 5516 | kg | 0.008 | 0.008 | 0.008 | １種淡彩 |  |
| 合成樹脂エマルション パテ | | JIS K 5669(耐水形) | kg | 0.008 | ― | ― |  |  |
| 研 | 磨紙 | P120～220 | 枚 | 0.02 | 0.014 | ― |  |  |
| 研 | 磨紙 | P240～320 | 枚 | ― | ― | 0.007 |  |  |
| 塗 | 装工 |  | 人 | 0.018 | 0.015 | 0.008 |  |  |
| そ | の他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  |

表 RA -17- 43 【市】

(注)1. 木部に適用し、Ｂ種(新規面)は下地調整ＲＡ種、Ｂ種(塗替え面)は下地調整ＲＢ種、Ｃ種(塗替え面)は下地調整Ｒ

Ｃ種を含む。

2.「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルションパテ、研

磨紙、塗装工とする。

- RA 74 -