表 RA -17- 46 【市】

【改修標仕仕様】ラッカーエナメル塗り(ＬＥ)(糸幅:300mm以下) (1ｍ当たり)

ロセルロースラッカー、研磨紙、塗装工とする。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | Ａ種 | Ｂ種 | 備 考 |
| セラックニス類 | JASS 18 M-308 | kg | 0.001 | － |  |
| 合成樹脂エマルションパテ | JIS K 5669(耐水形) | kg | 0.006 | 0.006 |  |
| ラッカー系シーラー | JIS K 5533 | kg | 0.01 | 0.01 | ウッドシーラー |
| ラッカー系下地塗料 | JIS K 5535 | kg | 0.028 | 0.028 | ラッカーサーフェーサー |
| ニトロセルロースラッカー | JIS K 5331 | kg | 0.024 | 0.016 | ラッカーエナメル |
| 研 磨 紙 | P120～220 | 枚 | 0.013 | 0.013 |  |
| 研 磨 紙 | P220～240 | 枚 | 0.013 | 0.013 |  |
| 研 磨 紙 | P320～400 | 枚 | 0.05 | 0.05 |  |
| 塗 装 工 |  | 人 | 0.049 | 0.042 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注) 1.表は、公共建築改修工事標準仕様書平成28年版の仕様とする。

2. 木部に適用し、下地調整ＲＡ種を含む。

3.「その他」の率対象は、セラックニス類、合成樹脂エマルションパテ、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、ニト

表 RA -17- 47 【市】 【改修標仕仕様】オイルステイン塗り(ＯＳ)(糸幅:300mm以下) (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| オイルステイン |  | kg | 0.006 |  |
| 塗装工 |  | 人 | 0.017 |  |
| その他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。

2. 木部に適用し、下地調整を含む。

3.「その他」の率対象は、オイルステイン、塗装工とする。

- RA 76 -